GÜÇ TUTUŞUR ASTAR KUMAŞI

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

- KONU

Bu teknik isterler dokümanı 8’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü ihtiyacı için satın alınacak Güç Tutuşur Astar Kumaşı teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

- GENEL HUSUSLAR

  - Kısaltmalar

    - Kumaş: Güç Tutuşur Astar Kumaşı

    - FR: Flame Retardant (güç tutuşur)

- İSTEK VE ÖZELLİKLER

  - Genel İstekler

    - Satın alınacak kumaşın toleranslarıyla birlikte eni (içten içe) ihale/alım dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

    - Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükteki Milli Savunma Bakanlığı Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan esaslar dahilinde, ihale/alım dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

    - Kodlandırma işlemi, yürürlükteki Milli Savunma Bakanlığı Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

  - Teknik İstekler

    - Kumaşın alım esas numunesine göre renk tonu farklılığı en az 4 olacaktır.

    - Tuşesi alım esas numunesinden hissedilir derecede farklılık göstermeyecektir.

    - Kumaşın malzeme cinsi, %50±5 aramid, %50±5 Viskoz FR olacaktır. Karışımdaki elyaf cins ve özelliği yüklenici tarafından belgelendirilecek ve karışım oranları yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

    - Kumaşın birim alan kütlesi, 115 (-5+10) gr/m2 olacaktır.

    - Kumaşın iplik sıklığı, çözgüde en az 20 adet/tam ende olacaktır.

    - Kumaşın iplik sıklığı atkıda en az 18 adet/cm olacaktır.

    - Kumaşın kopma mukavemeti çözgü yönünde, en az 350 N olacaktır.

    - Kumaşın kopma mukavemeti atkı yönünde, en az 200 N olacaktır.

    - Kumaşın yırtılma mukavemeti çözgü yönünde en az 15 N olacaktır.

    - Kumaşın yırtılma mukavemeti atkı yönünde en az 15 N olacaktır.

    - Kumaşın güç tutuşurluk özellikleri alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.

      - Kumaşta alev yayılması (alevin, üst kenara veya düşey kenarlardan herhangi birine doğru yayılması) olmayacaktır.

      - Erime veya damlama olmayacaktır.

      - Delinme olmayacaktır.

      - Ortalama korlu yanma süresi en fazla 2 saniye olacaktır.

      - Ortalama alevli yanma süresi en fazla 2 saniye olacaktır.

    - Kumaşın yıkamadan sonra boyut değişimi atkı yönünde en fazla %2 olacaktır.

    - Kumaşın yıkamadan sonra boyut değişimi çözgü yönünde en fazla %2 olacaktır.

    - Su iticilik değeri, en az 3 olacaktır.

    - Su geçirmezlik değeri, en az 250 mm su sütunu olacaktır.

    - Kumaşın evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı akmada, en az 4 olacaktır.

    - Kumaşın evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı solmada, en az 4-5 olacaktır.

    - Kumaşın kuru sürtünmeye karşı renk haslığı, en az 4 olacaktır.

    - Kumaşın yaş sürtünmeye karşı renk haslığı, en az 4 olacaktır.

    - Kumaşın pH değeri, 4-9 arasında olacaktır.

    - Yasaklanmış azo boyar madde içeriği, en fazla 30 mg/kg olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

    - Alerjen ve kanserojen boyar madde içeriği, en fazla 100 mg/kg olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

    - Kumaş için; Çizelge-1’de tanımları yapılmış kritik, büyük ve küçük hata olarak sınıflandırılan hataların sayısı, Çizelge-2’deki hata kriterlerine göre ‘‘Kabul Edilebilir Hata’’ sayılarından fazla olmayacaktır.

  - Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri

    - Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, alım/ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

- DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

  - Denetim ve muayeneler için numune alma işlemi, yürürlükte olan Millî Savunma Bakanlığı Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

  - Bir defada muayeneye sunulan kumaşlar, bir parti sayılacaktır.

  - Fiziksel muayene için kumaştan alınması gereken numune miktarı, parti büyüklüğüne göre Çizelge-2’de belirtildiği gibi olacaktır.

  - Kumaşın laboratuvar muayenesine bir takım için alınacak numune miktarı Çizelge-3’te belirtildiği gibi olacaktır.

- DENETİM VE MUAYENE

  - Genel Hususlar

    - Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan Millî Savunma Bakanlığı Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

    - Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

    - Teknik İsterler Dokümanının istek ve özellikler kısmında istenen belgeler, üretici firmanın kalite kontrol test raporları/test sonuçları veya ürün kalite sertifikası veya akredite edilmiş laboratuvarlardan veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlarından alınmış onaylı test/analiz raporlarından birisi olacaktır. Bu belge, yüklenici tarafından muayene esnasında Muayene komisyonuna verilecektir.

    - Alım esas numunesi, teknik isterler dokümanında kendisine atıf yapılan hususlar yönünden geçerli olacaktır.

  - Denetim ve Muayene Metotları

    - Tuşe Muayenesi: Alım esas numunesi ile mukayeseli, duyusal olarak (elle) kontrol yapılacaktır.

    - En Tayini: Aralık 1998 tarihli, TS EN 1773’e göre veya fiziksel muayene esnasında uygun bir ölçü aleti ile ölçüm yapılacaktır.

    - Malzeme Cinsi Tayini: Mart 1986 tarihli, TS 4739 ve/veya FT-IR cihazı ve/veya literatürdeki uygun metotlar kullanılarak yapılacaktır.

    - Birim Alan Kütlesi Tayini: Şubat 1991 tarihli, TS 251 Madde-6’ya göre yapılacaktır.

    - İplik Sıklığı Tayini: Ekim 2024 tarihli, TS EN ISO 7211-2 Metot A’ya göre yapılacaktır.

    - Kopma Mukavemeti Tayini: Haziran 2013 tarihli, TS EN ISO 13934-1’e göre yapılacaktır.

    - Yırtılma Mukavemeti Tayini: Mart 2002 tarihli, TS EN ISO 13937-2’ye göre yapılacaktır.

    - Güç Tutuşurluk Özelliklerinin Tayini

      - Şubat 2017 tarihli TS EN ISO 15025 Metot A’ya göre yapılacaktır.

      - Kumaşın güç tutuşurluk performans kriterlerinin değerlendirmesi, Ekim 2015 tarihli TS EN ISO 11612 Madde 6.3’e göre yapılacaktır.

    - Yıkamadan Sonra Boyut Değişimi Tayini

      - Numuneler, Aralık 2012 tarihli TS EN ISO 3759’a göre hazırlanacaktır.

      - Mart 2022 tarihli, TS EN ISO 6330’a göre A2 makine tipinde, Tablo B.1’de yer alan 4N işlem şartlarında, referans deterjan 3 ile yıkanacaktır.

      - Mart 2022 tarihli, TS EN ISO 6330 işlem F’ye göre A 1 makine tipinde kurutulacaktır.

      - Boyutlardaki değişme Nisan 2012 tarihli, TS EN ISO 5077’ye göre hesaplanacaktır.

    - Su İticilik Tayini: Haziran 2013 tarihli, TS EN ISO 4920’ye göre yapılacaktır.

    - Su Geçirmezlik Tayini

    - Kasım 2018 tarihli, TS EN ISO 811’e göre yapılacaktır.

    - Su basıncındaki artış oranı 10±0,5 cm.H2O/dakika olacaktır.

    - Evsel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini

      - Nisan 2012 tarihli, TS EN ISO 105-C06 Çizelge-4’te belirtilen A1S deney şartına göre işlem yapılacaktır.

      - Tek lifli refakat bezi kullanılarak yapılacaktır.

    - Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Tayini: Aralık 2016 tarihli, TS EN ISO 105-X12’ye göre yapılacaktır.

    - pH Değeri Tayini: Mart 2020 tarihli, TS EN ISO 3071’e göre yapılacaktır.

    - Yasaklanmış Azo Boyarmadde İçeriği Tayini: Nisan 2017 tarihli, TS EN ISO 14362-1 veya Nisan 2017 tarihli, TS EN ISO 14362-3’e göre yapılacaktır.

    - Alerjen ve Kanserojen Boyarmadde İçeriği Tayini: Ekim 2014 tarihli, TS EN ISO 16373-2’ye göre yapılacaktır.

    - Renk Farkı Tayini

      - D65 standart ışık kaynağı altında bakılarak yapılacaktır.

      - Nisan 1996 tarihli TS 423-2 EN 20105-A02 Madde 2.5.’e göre değerlendirme yapılacaktır.

- YARARLANILAN KAYNAKLAR

  - Üretici ürün katalogları.

  - Z Tipi Yelek Teknik İsterler Dokümanı.

- EKLER

# Çizelge-1 Hatalar

| # Hatanın İsmi | # Açıklama |  |  | # Sınıflandırma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # Kritik | # Büyük | # Küçük |
| # Kalın veya ince, çözgü veya atkı (*) | # Kumaşta öteki çözgü ve atkı tellerine göre gözle seçilebilen daha kalın veya daha ince çözgü veya atkı teli |  | # 45 cm ve daha uzun tek tel |  | # X |  |
|  |  |  | # 45 cm’den daha kısa tek tel |  |  | # X |
| # Gevşek çözgü veya atkı, gergin çözgü veya atkı | # Kumaşta gözle seçilebilen daha gevşek veya daha gergin çözgü veya atkı teli |  |  |  | # X |  |
| # Çözgü veya atkı kaçıkları, boş çözgü veya atkı atlaması (*) | # Yan yana 2 ve daha fazla tel |  |  |  | # X |  |
|  | # 45 cm ve daha uzun tel |  |  |  | # X |  |
|  | # 45 cm’den daha kısa tel |  |  |  |  | # X |
| # Atkı eğikliği, atkı deformasyonu | # Açıkça görülebilenler |  |  |  | # X |  |
| # Tarak izleri | # Tarak dişi aralıklarının eşitsizliğinden doğan çözgü boyundaki farklı ve sürekli aralıklar |  |  |  | # X |  |
| # Desen, rapor hataları | # Açıkça görülebilenler |  |  |  | # X |  |
| # Nope | # Yan yana 5 ve daha fazla tel üzerine yerleşenler |  |  |  | # X |  |
|  | # Yan yana 4 ve daha az tel üzerine yerleşenler |  |  |  |  | # X |
| # Atkı ilmeği (*) | # Atkı ipliklerinin kendi üzerinde kıvrılarak ufak ilmekler yapması | # 5 cm ve daha uzun olanlar |  |  | # X |  |
|  |  | # 5 cm’den daha kısa olanlar |  |  |  | # X |
| # Havlanma | # Açıkça görülebilenler |  |  |  | # X |  |
| # Gevşek, gergin kenar, kıvrık kenar, bozuk kenar, çekik kenar (*) | # 30cm’den uzun olanlar |  |  | # X |  |  |
|  | # 10-30 cm arasında olanlar |  |  |  | # X |  |
|  | # 10 cm’den daha kısa olanlar |  |  |  |  | # X |
| # Kir, leke | # 2 x 2 cm büyüklüğe kadar |  |  |  | # X |  |
|  | # 2 x 2 cm ve daha büyük olanlar |  |  | # X |  |  |
| # Patlak, delik, yırtık, kesik | # Herhangi bir boyutta |  |  | # X |  |  |
| # Kafes | # Çözgü veya atkı yönlerinden herhangi birinde 3 ve daha çok telin oluşturduğu kafes |  |  |  | # X |  |
|  | # Çözgü veya atkı yönlerinden herhangi birinde 3’ten daha az telin oluşturduğu kafes |  |  |  |  | # X |
| # Atkı Boşalması | # Birkaç atkı ipliğinin birden boşalıp ağızlığa girmesinden ortaya çıkan hata |  |  |  |  | # X |
| # Kumaşın küflü olması veya rahatsız edici koku yayması(naftalin kokusu hariç) | # Açıkça görülebilen/hissedilen |  |  | # X |  |  |
| # Doku arasına girmiş yabancı madde ve elyaf | # Kolayca görülebilen |  |  |  |  | # X |
| # Boya hatası | # Hatalı boyama nedeniyle kumaş yüzeyinde görülen dalgalı, farklı renkteki bölgeler |  |  | # X |  |  |
| # Rengin tanınan toleranslar dışında olması | # Toplar arasında gri skala metoduna göre # 4-5 seviyesinden aşağı seviyede renk farkı olması |  |  | # X |  |  |
|  | # Toplar arasında gri skala metoduna göre 4-5 seviyesinde renk farkı olması |  |  |  | # X |  |
|  | # Aynı top kumaşın kanatları arasında veya top başı ve top sonu arasında gri skala metoduna göre 4-5 seviyesinden aşağı seviyede renk farkı olması |  |  | # X |  |  |
|  | # Aynı top kumaşın kanatları arasında veya top başı ve top sonu arasında gri skala metoduna göre 4-5 seviyesinde renk farkı olması. |  |  |  | # X |  |
| # (*) Bu hatalar değerlendirilirken, hata uzunluğunun belirtilen hata uzunluğundan fazla olması durumunda; belirtilen hata uzunluğunun her tekrarı (katı), bir hata kabul edilir. |  |  |  |  |  |  |

# Çizelge-2 Muayenede Alınacak Numune Miktarı ve Hata Değerlendirme Kriterleri

| # Muayeneye Arz Olunan Parti Büyüklüğü # (metre) | # Fiziksel Muayene İçin Alınacak Numune Miktarı (metre) | # Kabul Edilebilir Hata Sayısı (En Fazla) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Kritik Hata | # Büyük Hata | # Büyük+Küçük Hata |
| # 1200 ve daha az | # 32 | # 0 | # 3 | # 5 |
| # 1201-3200 | # 50 | # 0 | # 5 | # 7 |
| # 3201-10000 | # 80 | # 1 | # 8 | # 10 |
| # 10001-35000 | # 125 | # 2 | # 10 | # 14 |
| # 35001-110000 | # 200 | # 3 | # 13 | # 21 |
| # 110001-500000 | # 315 | # 5 | # 15 | # 30 |
| # 500001 ve daha fazla | # 500 | # 7 | # 18 | # 42 |

# Çizelge-3 Laboratuvar Muayenesi için Alınacak Numune Miktarı

| # Fiziksel Muayenede Numune Olarak Alınan Miktar # (Metre) | # Laboratuvar Muayeneleri İçin Numune Olarak Alınacak Miktar Birimi # (Adet) [3 metrelik numune] |
| --- | --- |
| # 80 ve daha az | # 2 Adet |
| # 81-125 | # 3 Adet |
| # 126-200 | # 5 Adet |
| # 201 ve daha fazla | # 7 Adet |

HAZIRLAYAN VE ONAYLAYAN MAKAM:

HAZIRLAYANLAR

| Mahmut Kerim ALTINBAĞ Kmy.Müh. Tek.Şart.Hzl.Uzm. | Ayşe Mine TOSPATLI Kmy.Müh. Tek.Şart.Hzl. ve İnc.Uzm. | Bilal KÜÇÜK Müh.Ütğm. Etüt Prj.Böl.A.Vek. |
| --- | --- | --- |

# KONTROL EDİLMİŞTİR

Ahmet KESKİN Müh.Alb. Tek. ve Prj.Ynt.Md.

ONAY

/ NİSAN / 2026

Tayfun EMİRZEOĞLU

Mühendis Albay

8’inci Ana Bakım Fabrika Müdürü