GÜÇ TUTUŞUR YELEK DIŞ KUMAŞI

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

- KONU

Bu teknik isterler dokümanı 8’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü ihtiyacı için satın alınacak Güç Tutuşur Yelek Dış Kumaşı teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

- GENEL HUSUSLAR

  - Kısaltmalar

    - Kumaş: Güç Tutuşur Yelek Dış Kumaşı

    - FR: Flame Retardant (güç tutuşur)

- İSTEK VE ÖZELLİKLER

  - Genel İstekler

    - Satın alınacak kumaşın toleranslarıyla birlikte eni (içten içe) ihale/alım dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

    - Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükteki Milli Savunma Bakanlığı Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan esaslar dahilinde, ihale/alım dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

    - Kodlandırma işlemi, yürürlükteki Milli Savunma Bakanlığı Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

  - Teknik İstekler

    - Kumaşın alım esas numunesine göre renk tonu farklılığı en az 4-5 olacaktır.

    - Kumaşın malzeme cinsi, kaplama kısmı hariç %93±5 meta-aramid, %5±2 para-aramid ve %2±1 antistatik elyaf olacaktır. Karışımdaki elyaf cins ve özelliği yüklenici tarafından belgelendirilecek ve karışım oranları yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

    - Kumaşın arka yüzü,  FR poliüretan ve/veya FR akrilik kaplı olacaktır.

    - Kumaşın birim alan kütlesi, en az 340 gr/m2 olacaktır.

    - Kumaşın doku tipi, 6/2 Z dimi olacaktır.

    - Kumaşın iplik numarası, Ne (30±2)/2 olacaktır.

    - Kumaşın iplik sıklığı çözgüde en az 40 adet/cm olacaktır.

    - Kumaşın iplik sıklığı atkıda en az 30 adet/cm olacaktır.

    - Kumaşın kopma mukavemeti çözgü yönünde, en az 2000 N olacaktır.

    - Kumaşın kopma mukavemeti atkı yönünde, en az 1900 N olacaktır.

    - Kumaşın yırtılma mukavemeti çözgü yönünde en az 120 N olacaktır.

    - Kumaşın yırtılma mukavemeti atkı yönünde en az 120 N olacaktır.

    - Kumaşın güç tutuşurluk özellikleri alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.

      - Kumaşta alev yayılması (alevin, üst kenara veya düşey kenarlardan herhangi birine doğru yayılması) olmayacaktır.

      - Erime veya damlama olmayacaktır.

      - Delinme olmayacaktır.

      - Ortalama korlu yanma süresi en fazla 2 saniye olacaktır.

      - Ortalama alevli yanma süresi en fazla 2 saniye olacaktır.

    - Orijinal kumaşın su geçirmezliği, en az 550 mm su sütunu olacaktır.

    - Bir yıkamadan sonra su geçirmezliği, en az 350 mm su sütunu olacaktır.

    - Kumaşın yıkamadan sonra boyut değişimi atkı yönünde en fazla %4 olacaktır.

    - Kumaşın yıkamadan sonra boyut değişimi çözgü yönünde en fazla %4 olacaktır.

    - Kumaş, 10.000 devirde aşınma testine tabi tutulduğunda atkı ve çözgü ipliklerinde kopma olmayacaktır.

    - Kumaşın evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı akmada, en az 4 olacaktır.

    - Kumaşın evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı solmada, en az 4-5 olacaktır.

    - Kumaşın kuru sürtünmeye karşı renk haslığı, en az 4 olacaktır.

    - Kumaşın yaş sürtünmeye karşı renk haslığı, en az 4 olacaktır.

    - Kumaşın hava şartlarına karşı renk haslığı en az 4 olacaktır.

    - Kumaşın pH değeri, 4-9 arasında olacaktır.

    - Yasaklanmış azo boyar madde içeriği, en fazla 30 mg/kg olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

    - Alerjen ve kanserojen boyar madde içeriği, en fazla 100 mg/kg olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

    - Kumaş için; Çizelge-1’de tanımları yapılmış kritik, büyük ve küçük hata olarak sınıflandırılan hataların sayısı, Çizelge-2’deki hata kriterlerine göre ‘‘Kabul Edilebilir Hata’’ sayılarından fazla olmayacaktır.

  - Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri

    - Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, alım/ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

- DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

  - Denetim ve muayeneler için numune alma işlemi, yürürlükte olan Millî Savunma Bakanlığı Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

  - Bir defada muayeneye sunulan kumaşlar, bir parti sayılacaktır.

  - Fiziksel muayene için kumaştan alınması gereken numune miktarı, parti büyüklüğüne göre Çizelge-2’de belirtildiği gibi olacaktır.

  - Kumaşın laboratuvar muayenesine bir takım için alınacak numune miktarı Çizelge-3’te belirtildiği gibi olacaktır.

- DENETİM VE MUAYENE

  - Genel Hususlar

    - Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan Millî Savunma Bakanlığı Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

    - Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

    - Teknik İsterler Dokümanının istek ve özellikler kısmında istenen belgeler, üretici firmanın kalite kontrol test raporları/test sonuçları veya ürün kalite sertifikası veya akredite edilmiş laboratuvarlardan veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlarından alınmış onaylı test/analiz raporlarından birisi olacaktır. Bu belge, yüklenici tarafından muayene esnasında Muayene komisyonuna verilecektir.

    - Alım esas numunesi, teknik isterler dokümanında kendisine atıf yapılan hususlar yönünden geçerli olacaktır.

  - Denetim ve Muayene Metotları

    - En Tayini: Aralık 1998 tarihli, TS EN 1773’e göre veya fiziksel muayene esnasında uygun bir ölçü aleti ile ölçüm yapılacaktır.

    - Malzeme Cinsi Tayini: Mart 1986 tarihli, TS 4739 ve/veya FT-IR cihazı ve/veya literatürdeki uygun metotlar kullanılarak yapılacaktır.

    - Kaplama Malzemesinin Tayini: Enstrümantal metot, yaş kimyasal metotlar veya literatürdeki uygun metotlar kullanılarak yapılacaktır.

    - Birim Alan Kütlesi Tayini: Aralık 2016 tarihli, TS EN ISO 2286-2 Metot-A’ya göre yapılacaktır.

    - Doku Tayini: Bir büyüteç vasıtası ile ve/veya elle sökülerek yapılacaktır.

    - İplik Numarası Tayini: Eylül 2021 tarihli, TS EN ISO 7211-5 Metot A’ya göre yapılacaktır.

    - İplik Sıklığı Tayini: Ekim 2024 tarihli, TS EN ISO 7211-2 Metot A’ya göre yapılacaktır.

    - Kopma Mukavemeti Tayini: Mart 2017 tarihli, TS EN ISO 1421 Metot 1’e göre yapılacaktır. Her bir deney parçası genişliği 50±0,5 mm olacaktır.

    - Yırtılma Mukavemeti Tayini: Aralık 2016 tarihli, TS EN ISO 4674-1 Metot A’ya göre yapılacaktır.

    - Güç Tutuşurluk Özelliklerinin Tayini

      - Şubat 2017 tarihli TS EN ISO 15025 Metot A’ya göre yapılacaktır.

      - Kumaşın güç tutuşurluk performans kriterlerinin değerlendirmesi, Ekim 2015 tarihli TS EN ISO 11612 Madde 6.3’e göre yapılacaktır.

    - Orijinal Kumaşın Su Geçirmezlik Tayini

      - Kasım 2018 tarihli, TS EN ISO 811’e göre (su basıncındaki artış oranı, 60±3 cm H2O/dakika olarak alınacaktır) yapılacaktır. Kumaşın ön yüzeyine işlem yapılacaktır.

      - Deney, Nisan 2000 tarihli, TS 1974 EN 1734’te belirtilen ıslak noktalar veya nemlenme belirtisi gözlendiğinde sonlandırılacaktır.

    - 1 Yıkamadan Sonra Su Geçirmezlik Tayini

      - (20±2) X (20±2) cm² boyutlarında hazırlanan numuneler, Mart 2022 tarihli, TS EN ISO 6330 Tablo B.1 İşlem No:4N yıkama şartlarında, referans deterjan-3 ile Tip A2 makinede yıkanacaktır.

      - Mart 2022 tarihli, TS EN ISO 6330 işlem F’ye göre A 1 makine tipinde kurutulacaktır.

      - Kasım 2018 tarihli, TS EN ISO 811’e göre (Su basıncındaki artış oranı, 60±3 cm H2O/dakika olarak alınacaktır.) su geçirmezlik deneyi yapılacaktır.

      - Deney, Nisan 2000 tarihli, TS 1974 EN 1734’te belirtilen ıslak noktalar veya nemlenme belirtisi gözlendiğinde sonlandırılacaktır.

    - Yıkamadan Sonra Boyut Değişimi Tayini

      - Numuneler, Aralık 2012 tarihli TS EN ISO 3759’a göre hazırlanacaktır.

      - Mart 2022 tarihli, TS EN ISO 6330’a göre A2 makine tipinde, Tablo B.1’de yer alan 4N işlem şartlarında, referans deterjan 3 ile yıkanacaktır.

      - Mart 2022 tarihli, TS EN ISO 6330 işlem F’ye göre A 1 makine tipinde kurutulacaktır.

      - Boyutlardaki değişme Nisan 2012 tarihli, TS EN ISO 5077’ye göre hesaplanacaktır.

    - Aşınma Dayanımı Tayini

      - Ocak 2011 tarihli, TS EN 530 Metot-2’ye göre 9 kPa basınçta yapılacaktır.

      - 280 numaralı zımpara kullanılarak yapılacaktır.

    - Evsel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini

      - Nisan 2012 tarihli, TS EN ISO 105-C06 Çizelge-4’te belirtilen A1S deney şartına göre işlem yapılacaktır.

      - Tek lifli refakat bezi kullanılarak yapılacaktır.

    - Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Tayini: Aralık 2016 tarihli, TS EN ISO 105-X12’ye göre yapılacaktır.

    - Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı: Temmuz 2024 tarihli, TS EN ISO 105-B04 Metot-2’ye göre yapılacaktır.

      - 6 numaralı mavi yün referans bezi, gri skalaya göre 4 seviyesine kadar solduğunda deney sonlandırılacaktır.

    - pH Değeri Tayini: Mart 2020 tarihli, TS EN ISO 3071’e göre yapılacaktır.

    - Yasaklanmış Azo Boyarmadde İçeriği Tayini: Nisan 2017 tarihli, TS EN ISO 14362-1 veya Nisan 2017 tarihli, TS EN ISO 14362-3’e göre yapılacaktır

    - Alerjen ve Kanserojen Boyarmadde İçeriği Tayini: Ekim 2014 tarihli, TS EN ISO 16373-2’ye göre yapılacaktır.

    - Renk Farkı Tayini

      - D65 standart ışık kaynağı altında bakılarak yapılacaktır.

      - Nisan 1996 tarihli TS 423-2 EN 20105-A02 Madde 2.5.’e göre değerlendirme yapılacaktır.

- YARARLANILAN KAYNAKLAR

  - Üretici ürün katalogları.

  - Z Tipi Yelek Teknik İsterler Dokümanı.

- EKLER

Çizelge-1 Hatalar

| HATANIN İSMİ | AÇIKLAMA |  | # SINIFLANDIRMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KRİTİK | BÜYÜK | KÜÇÜK |
| Delik, kesik, yırtık, patlak ve tel kaçıkları | Kumaş üzerinde delik, kesik, yırtık, patlak ve tel kaçıkları |  | X |  |  |
| Leke, kir veya yağ | 1 cm² ve daha büyük hatalar |  |  | X |  |
|  | 1 cm²’den daha küçük hatalar |  |  |  | X |
| Çözgü veya atkı kaçıkları, boş çözgü veya atkı atlaması (*) | Yan yana 2 ve daha fazla tel |  |  | X |  |
|  | 45 cm ve daha uzun tel |  |  | X |  |
|  | 45 cm’den daha kısa tel |  |  |  | X |
| # Atkı ilmeği (*) | # Atkı ipliklerinin kendi üzerinde kıvrılarak ufak ilmekler yapması | # 5 cm ve daha uzun olanlar |  | # X |  |
|  |  | # 5 cm’den daha kısa olanlar |  |  | # X |
| # Gevşek, gergin kenar, kıvrık kenar, bozuk kenar, çekik kenar (*) | # 30 cm’den uzun olanlar |  | # X |  |  |
|  | # 10-30 cm arasında olanlar |  |  | # X |  |
|  | # 10 cm’den kısa olanlar |  |  |  | # X |
| # Boya hatası | # Hatalı boyama nedeniyle kumaş yüzeyinde görülen dalgalı, farklı renkteki bölgeler |  | # X |  |  |
| # (*) Bu hatalar değerlendirilirken, hata uzunluğunun belirtilen hata uzunluğundan fazla olması durumunda; belirtilen hata uzunluğunun her tekrarı (katı), bir hata kabul edilir. |  |  |  |  |  |

# Çizelge-2 Muayenede Alınacak Numune Miktarı ve Hata Değerlendirme Kriterleri

| # Muayeneye Arz Olunan Parti Büyüklüğü # (metre) | # Fiziksel Muayene İçin Alınacak Numune Miktarı (metre) | # Kabul Edilebilir Hata Sayısı (En Fazla) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Kritik Hata | # Büyük Hata | # Büyük+Küçük Hata |
| # 1200 ve daha az | # 32 | # 0 | # 3 | # 5 |
| # 1201-3200 | # 50 | # 0 | # 5 | # 7 |
| # 3201-10000 | # 80 | # 1 | # 8 | # 10 |
| # 10001-35000 | # 125 | # 2 | # 10 | # 14 |
| # 35001-110000 | # 200 | # 3 | # 13 | # 21 |
| # 110001-500000 | # 315 | # 5 | # 15 | # 30 |
| # 500001 ve daha fazla | # 500 | # 7 | # 18 | # 42 |

Çizelge-3: Laboratuvar Muayenesi için Alınacak Numune Miktarı

| Fiziksel Muayene İçin Numune Olarak Alınan Miktar (Metre) | Laboratuvar Muayeneleri için Numune Olarak Alınacak Miktar (Adet) [3 Metrelik Numune] |
| --- | --- |
| 80 ve daha az | 2 |
| 81-125 | 3 |
| 126-200 | 5 |
| 201 ve daha fazla | 7 |

HAZIRLAYAN VE ONAYLAYAN MAKAM:

HAZIRLAYANLAR

| Mahmut Kerim ALTINBAĞ Kmy.Müh. Tek.Şart.Hzl.Uzm. | Ayşe Mine TOSPATLI Kmy.Müh. Tek.Şart.Hzl. ve İnc.Uzm. | Bilal KÜÇÜK Müh.Ütğm. Etüt Prj.Böl.A.Vek. |
| --- | --- | --- |

# KONTROL EDİLMİŞTİR

Ahmet KESKİN Müh.Alb. Tek. ve Prj.Ynt.Md.

ONAY

/ NİSAN / 2026

Tayfun EMİRZEOĞLU

Mühendis Albay

8’inci Ana Bakım Fabrika Müdürü