**TEKNİK İSTERLER DÖKÜMANI**

**İŞİN KONUSU**

İŞVEREN’İN DEĞİŞİK BİRİMLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİ İÇİN 100 x 150 CM. EN VE BOYUNDA BANYO HAVLUSU

50 x 100 CM. EN VE BOYUNDA EL-YÜZ HAVLUSU ALINMASI İŞİDİR..

**ALINACAK HAVLU ADEDİ VE ÖZELLİKLERİ**

* ALINACAK BANYO HAVLUSU 1905 ADET, EL-YÜZ HAVLUSU 1905 ADET OLACAKTIR.
* ALINACAK BANYO HAVLUSU 665 GRAM AĞIRLIĞINDA,EL-YÜZ HAVLUSU İSE 200 GRAM AĞIRLIĞINDA OLACAKTIR.
* ALINACAK HAVLULAR %100 PAMUK İPLİĞİNDEN DOKUNACAK OLUP SU EMME YETENEĞİ YÜKSEK OLACAKTIR.

.

* ALINACAK HAVLULAR BANYO HAVLUSU MAVİ RENKTE,EL-YÜZ HAVLUSU KOYU RENKTE OLACAKTIR.
* ALINACAK HAVLULAR YENİ VE HİÇ KULLANILMAMIŞ OLACAKTIR.

- HAVLULARIN KG.FİRE (+,-)% 2 OLACAKTIR.PAKETLER ONARLI TORBALAR HALİNDE HAZIRLANACAKTIR.

**HAVLUNUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

KARIŞIM ORANI : % 100 PAMUK İPLİĞİ

GRAMAJ(G/M2) : 200 (+,-) 5

İPLİK NUMARASI (Nm) : 20/1 YADA 20/2 RİNG İPLİK

YIKAMA HASLIĞI : EN AZ 4

RENK HASLIĞI : AKMADA EN AZ 4, SALMADA EN AZ 3

DENİZ SUYU HASLIĞI : AKMADA EN AZ 3, SALMADA EN AZ 3

TER HASLIĞI : ASİTİK EN AZ 4-5, BAZİK EN AZ 4-5

IŞIK HASLIĞI : EN AZ 5

BOYUT TOLERANSI : EN FAZLA 4

HİDROJİLİTE : EN FAZLA 100 Sn.

RUTUBET TAYİNİ : EN FAZLA 9

KOPMA MUKAVEMETİ : ATKI YÖNÜNDE 20 Kg.,ÇÖZGÜ YÖNÜNDE 30 Kg.

* ALINACAK HAVLULAR TS 629’DA BELİRTİLEN HAVLU VE HAVLU STANDARTLARI ÜRETİMİ STANDARDINA

UYGUN OLMALIDIR.

* ALINACAK HAVLULARIN DİKİŞLERİ OTOMATİK ZİNCİR DİKİŞ OLMALIDIR.

TELAT USTA KAMİL KOLLUKCU

SA.ÜC.İŞÇİ SVL.ME.

MAL SORUMLUSU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI